Научное сообщение
 «Новые оптические материалы: результаты фундаментальных исследований в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН»
 (2005-2008гг)».

Докладчик – академик  Дианов  Евгений Михайлович.

В докладе представлены результаты по созданию и исследованию новых оптических материалов и устройств, перспективных для систем волоконно-оптической связи и лазерной техники. Это, прежде всего, новые активные и пассивные волоконные световоды, висмутовые волоконные лазеры для спектральной области 1150-1500 нм, некоторые квантоворазмерные полупроводниковые структуры и лазеры на их основе. Также представлены результаты по разработке высоконелинейных ИК волоконных световодов с низкими оптическими потерями. Кроме того, приведены данные по состоянию волоконной оптической связи в развитых странах. Скорость передачи информации по одному волоконному световоду в коммерческих системах составляет величину 1-3 Тбит/с, в экспериментальных системах — до 25 Тбит/с. Земной шар (океаны и континенты) покрыт сетью волоконно-оптической связи с общей длиной волоконных световодов ~ 1 миллиард километров. По оценкам, эта цифра удвоится к 2015г. В развитых странах волоконный световод приходит в каждый дом, обеспечивая населению широкополосный (10 Гбит/с) волоконный доступ в интернет и к другим источникам информации. Это позволяет осуществлять теле-медицинское обслуживание, теле-образование и другие формы обслуживания. Волоконно-оптическая связь становится в развитых странах социальной инфраструктурой общества.