Научное сообщение

«Образование микро- и наночастиц в технологических процессах горного производства и разработка новых методов оценки катастрофических явлений».

Докладчик  - доктор технических наук Викторов Сергей Дмитриевич (Институт комплексного освоения недр РАН).

В докладе излагаются результаты научных исследований по изучению процессов разрушения в горных породах на микро - и наноуровне.  Показаны новые методики исследования структуры горных пород. Изложены методы изучения разрушения горных пород при взрывном воздействии. Даны результаты изучения особенностей структуры выбросоопасных каменных углей. Дано описание методов анализа образования при разрушении тонкодисперсных частиц. Даны результаты замеров частиц горных горных пород, образующихся при проведении взрывов на карьерах. Рассмотрены возможности применения методов индентирования для изучения характеристик вещества на уровне минеральных зерен. Показаны возможности изучения изменения структуры горных пород после взрывного воздействия с помощью применения так называемых «ампул сохранения». Разработана оригинальная методика и проведены экспериментальные исследования по квазистатическому нагружению образцов горных пород для прогнозирования состояния предразрушения.  Впервые экспериментально зарегистрирована генерация тонкодисперсных минеральных частиц при статическом сжатии образцов горных пород. Получены количественные оценки размеров минеральных частиц в зависимости от действующих напряжений и видов горных пород. Показано, что начиная с некоторого уровня напряжений, наблюдается интенсивный рост образования частиц различного размера, лавинообразно нарастающий при приближении напряжения к величинам, при которых происходит разрушение. Этот эффект может быть использован при разработке методов контроля состояния различных инженерных сооружений и технологических процессов: устойчивости горных выработок, предотвращения горных ударов, исследования процессов метановыделения и т.п. В докладе показано, как применяются новые инструментальные методы для изучения явления, связанных с наиболее важными процессами горного производства.