Научное сообщение

«Фотоника самоорганизующихся наноструктурированных биоминеральных объектов океанического происхождения и их биомиметических аналогов»

Докладчик  - академик Кульчин Юрий Николаевич.

В научном сообщении представлены обобщающие результаты комплексного исследования спикул глубоководных стеклянных морских губок. Установлено, что спикулы обладают светопроводящими свойствами, а их материал является природным биоминеральным нанокомпозитом и имеет высокие нелинейно-оптические характеристики. Показано, что возникающая в процессе роста спикул периодичность  аксиальных цилиндрических слоев приводит к образованию  запрещенных фотонных энергетических зон для распространяющегося по ним электромагнитного излучения, что позволяет считать их новым видом природных фотонных кристаллов. Полученные результаты позволили предложить новые структуры фотонных кристаллов перспективных для создания волоконных систем связи и фотонных сенсоров. Выявлено, что стеклянные губки имеют в своем составе симбионты - фотосинтезирующие цианобактерии, активно участвующие в жизнеобеспечении губок, что обусловливает целесообразность наличия светопроводящих и фотонно-кристаллических свойств у спикул стеклянных губок. На основе проведенных исследований разработаны золь-гель технологии для биомиметического моделирования биосиликатных нанокомпозитных структур,  позволяющие синтезировать новые перспективные материалы и элементы для фотоники. Заложены основы для прямого биоорганического синтеза биосиликатных наноструктурированных материалов.