В обсуждении доклада приняли участие:

Академик Алдошин Сергей Михайлович: В докладе показаны возможности создания синтетических магнитных материалов. Это имеет большое значение для увеличения емкости магнитных дисков – носителей информации. Путь решения этой проблемы – создание молекулярных молекул, имеющих высокий спин и ось мягкой намагничиваемости. При приложении электрического поля происходит запись информации на одну молекулу. На сегодня удается получить молекулы с 80-спинами. В этом и кроется искусство синтеза. По существу, температура блокирования, равна 30 градусам по Кельвину. Уже удается создать молекулы с временем намагничивания 40 лет.  Задача – еще увеличить это время.

Академик Алфимов Михаил Владимирович: Данная работа – яркий пример нанотехнологий. Подход, реализованный в этой работе: в макрообъект вставляются магнитные молекулы, что позволяет достичь получения материалов с различными уникальными свойствами. Можно менять геометрию и химический состав и получать магнитные и люминисцентные материалы. Эта работа смотрится ярко и уникально на мировом уровне.

Академик Милодорцев Владимир Михайлович: У современных многомерных материалов есть размерные параметры, которые не позволяют наращивать память. При применении молекулярных магнетиков появляется возможность увеличивать этот параметр. Эти материалы экологически чистые и экономически выгодны: они получаются при температуре меньше 100 градусов и дают возможность получать материалы практически любой конфигурации. Направление работы – увеличить интервал температур.

Академик Моисеев Евгений Иванович: Доклад фокусирует целый ряд проблем, относящихся к химии, наукам о материалах и нанотехнологиям. Металлы, которые используются в работе, почти все – металлы жизни. Они функционируют в живых системах и в растениях. Это – коллективный труд, в котором участвуют академики Чупахин, Сагдеев и др. У нас есть кластерная конференция, председателем которой является академик Еременко. Это очень живое и яркое направление исследований, от которых мы ждем больших результатов.

Академик Сагдеев Роальд Зиннурович: Молекулярные магнетики обладают рядом интересных свойств, исследованиями которых занимаются многие ученые мира. В России объединено около 20 институтов в Центральной части, в СО РАН, в УрО РАН, в ЮНЦ РАН и т.д. Уже созданы так называемые дышащие кристаллы. Синтезировано несколько тысяч соединений. Уже есть технологии, которые позволяют использовать для создания магнетиков более высокие температуры. Начаты контакты с Институтом физики металлов. У нас есть надежда, что это направление будет развиваться.

В завершение обсуждения вице-президент РАН академик Некипелов Александр Дмитриевич поблагодарил автора за очень интересный доклад. Также он отметил, что обсуждение подтвердило перспективность данного направления. В стране есть мнение, что в фундаментальных науках можно выделить узкий круг направлений, остальное – распыление средств. Обсуждение, состоявшееся сегодня, показывает, что страна, претендующая на видное место в мире, должна вести исследования по широкому фронту и что мнение о том, что российская наука отстает, не имеет под собой никаких оснований.