Научное сообщение

«Фторидная лазерная нанокерамика».

Докладчик — доктор химических наук Федоров Павел Павлович     (Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН)

Разработка лазерной керамики является одной из наиболее серьезных инноваций последних лет в области лазерных материалов. Лазерная керамика обладает рядом преимуществ по сравнению с монокристаллами, а именно: возможность изготовления элементов больших размеров; превосходные механические свойства; большие концентрации ионов-активаторов при их равномерном распределении (например, Nd:YAG); возможность получения оптических сред для составов, которые трудно или невозможно приготовить в виде монокристаллов (например, Y2O3).

Анализ развития тенденций современной фотоники показывает, что прогресс в этой области будет связан с разработкой устройств на основе фторидных материалов. Основаниями для этого являются фундаментальные свойства фторидов: широкое окно прозрачности от 0,16 до 11 мкм; малая протяженность фононных спектров; легкость введения в состав фторидов значительных (вплоть до 1021 см-3) концентраций активных редкоземельных ионов; высокая теплопроводность, хорошие механические свойства и высокая влагостойкость.

Фторидная лазерная нанокерамика – уникальная отечественная разработка, превосходящая мировой уровень.

Приготовление прекурсора является ключевой проблемой при получении прозрачной керамики. Образцы оптической керамики различного химического состава приготовлены методами горячего прессования и горячего формования. Достигнут уровень оптических потерь 10-2-103см1. Достигнуто высокое совершенство межзеренных границ. Внутри зерен наблюдается формирование полосчатой наноструктуры с шагом около 25 нм, по-видимому, связанной с двойникованием. Образцы как природной, так и искусственной оптической керамики CaF2 имеют аномально высокую вязкость разрушения (в 3-6 раз выше, чем монокристаллы). Теплопроводность и спектрально-люминесцентные характеристики керамики практически не отличаются от монокристаллов.

В настоящее время получена лазерная генерация для керамик на основе фторидов кальция и стронция, легированных ионами Yb, Nd, Tm, Er. Полученные материалы перспективны для использования в лазерных системах высокой мощности, а также – для медицинских приложений.

- Р.P. Fedorov, A. A. Luginina, S. V. Kuznetsov, V. V. Osiko. Nanofluorides. //J. Fluorine Chem. 2011, V.132, is.12, P.1012-1039

- Федоров П.П., Осико В.В., Басиев Т.Т., Орловский Ю.В., Дукельский К.В., Миронов И.А., Демиденко В.А., Смирнов А.Н. Оптическая фторидная нанокерамика. // Российские нанотехнологии. 2007. Т.2. № 5-6. С. 95-105.

- Fedorov P.P., Osiko V.V., Kuznetsov S.V. and Garibin E.A. Fluoride laser nanoceramics. 4th International Forum on Nanotechnology (RUSNANOTECH) Moscow, OCT 26-28, 2011; Journal of Physics Conference Series   V. 345  Article Number: 012017 Published: 2012

4.  Akchurin M.Sh., Basiev T.T., Demidenko A.A., Doroshenko M.E., Fedorov P.P., Garibin E.A.,    Gusev P.E., Kuznetsov S.V., Krutov M.A., Mironov I.A., Osiko V.V., Popov P.A. CaF2:Yb Laser Ceramics. // Optical materials, in press.

5. Fedorov P.P. Fluoride laser ceramics. In: Handbook on solid-state lasers: materials, systems and applicatioans. Woodhead Publishing. Cambridge UK. In press.